# Text boxes

AnaJet 墨水

适用于纯棉与混纺棉：

- PowerBright 墨水 (CMYK+W)

打印之前

- 确保喷嘴检查良好。如果从每个墨水通道看不到至少90%的喷嘴正常喷墨，清洁打印头直至喷嘴检查良好。

建议初始打印设置（AnaBRIGHT® 墨水）

普通光色设置（无白墨）

- 墨滴大小：中

- 质量：标准

- 图形是高质量的300 DPI

普通深色衬衣设置（有白墨）

白色墨水设置

- 白色墨滴大小：重

- 白色墨水亮度 80

CMYK墨水设置

- 墨滴大小：中

- 质量：标准

- 图形是高质量的300 DPI

普通照片

- 墨滴大小：中

- 质量：精细

- 图形是高质量的300 DPI

- 在“颜色”模式下，增加亮度。

维护计划

确保打印机始终开机

每天：

- 喷嘴检查。必要时清洁打印头。

至少每周一次：

- 摇动白色墨盒。

- 清洁维护台。

- 清洁刮片。

- 清洁打印头周边区域。

至少每月一次：

- 检查废墨槽。必要时清空。

- 使用清洁剂清洗打印机供墨系统。

*注：如果打印机闲置超过一周，使用清洁剂替换墨水。

图像准备

- 所有文件必须是RGB颜色模式而不是CMYK。

- 使用白色墨水打印时，将文件保存为带透明背景的TIFF 或 PNG 文件。

- 建议使用150-300 DPI的分辨率以获得良好图像质量。

tech1@anajet.com 877-626-2538 www.AnaJet.com

- 打印机工作区域的相对湿度必须始终大于45%。（必须使用加湿器）。

- 如果打印机闲置超过一周，使用清洁剂替换墨水。

- 打印机在加载墨水时必须全程保持开机，以便在空闲时间完成自动维护。

- 工作温度：每天24小时温度区间 61 f (16 c) — 95 F (35 C)

必要操作规程

如果未接受培训，请勿将墨水加载到打印机中。

# 快速入门指南:

mPowerTM 型号 mP-10

直接在台面上打印

在尺寸为 8 1/2” x 11”的纸上打印

良好的喷嘴检查

不合格的喷嘴检查

将一张尺寸为 8 1/2” x 11”的纸放置于前方右手角落

喷嘴检查示例

4. 围绕打印头托板的外部边缘进行清洁。

5. 使用无绒布或抹布轻轻擦拭打印头托板。

6. 关闭并锁定顶盖。在控制面板上选择<固定托架>功能。

如果对该流程有任何疑问，请联系AnaJet Tech。

tech 1@anajet.com

- 从控制面板主菜单选择<维护功能>并按回车键。然后，选择<打印托架控制>并按回车键。选择<释放托架>。打印托架将移动至右侧。解除锁定并打开顶盖。

2. 移动打印头托架使其位于控制导杆（CGB）的中央。

3. 使用全新清洗器材和AnaJet清洁剂清洁维护台限制环与刮片周边区域。

周度维护程序